- OPIS OPREME

a) v slovenskem jeziku

Tehnične karakteristike  naprave za nanos trdih prevlek morajo biti naslednje:

- Naprava mora omogočiti nanos visokokvalitetnih nitridnih in oksidnih trdih prevlek ter njihovih kombinacij

- Postopek nanašanja: PVD magnetronsko naprševanje z neuravnoteženimi izviri.

- Dodatna ionizacija plina z votlo anodo

- Ločeni napajalniki za anodo in prednapetost na podlagah

- Naprava mora omogočiti nanašanje prevlek v enosmernem (DC) in  pulznem režimu. Zahtevamo tudi možnost naprševanja v pulznem režimu pri velikih močeh. Vsi moduli morajo biti integrirani v eno kontrolno enoto.

- Naprava mora omogočiti nanos trdih prevlek na temperaturno občutljive podlage (npr. 100Cr6)

- Naprava mora omogočiti nanos neprevodnih trdih prevlek (npr. prevlek aluminijevega oksida)

- Naprava mora omogočiti nanos trdih prevlek na neprevodne podlage (npr. kermet)

- Naprava mora omogočiti nanos specialnih prevlek (diamantu podobnih prevlek, WC/C)

- Uporabna prostornina naprave za nanos mora biti  400 mm ± 40 mm v premeru in 400 mm ± 40 mm v višino

- Naprava mora imeti štiri (4) izvire za nanašanje z maksimalno močjo 12 kW ± 1 kW (tarče naj imajo obliko pravokotnika z dimenzijami  500 mm ± 50 mm x 90mm ± 10 mm)

- Zahtevamo naslednje napajalnike za izvire za nanašanje prevlek:
a) 4 DC napajalnike; vsak od njih mora imeti minimalno moč 10 kW ± 1 kW
b) 1 dvopolni pulzni napajalnik z močjo okrog 20 kW ± 2 kW
c) 2 močnostna napajalnika za pulzno naprševanje, vsak od njih naj ima moč 10 kW ± 1 kW

- Za čiščenje podlag naj bo na voljo pulzno ali radiofrekvenčno jedkanje

- Naprava mora imeti avtomatsko procesno kontrolo in možnost avtomatske zaustavitve v primeru napake

- Vakuumski sistem mora biti opremljen s turbomolekularno črpako (hitrost črpanja naj bo okrog 2000 l/s ± 200 l/s) in rotacijsko črpalko (hitrost črpanja naj bo  65.000 l/h ± 5000 l/h)

- Kakovost TiAlN in Al2O3 prevlek za zaščito rezalnih orodij mora biti enaka ali boljša od  tistih, ki so se uveljavile v industrijski proizvodnji.

b) v angleškem jeziku

Requirements for technical properties of hard coating deposition system are as follows:

    - The system can deposit high-performance nitride and oxide hard coatings or any desired combination

    - Coating technology: PVD Magnetron Sputtering with unballanced sources.

    - Additional anode technology for highest ionisation levels

    - Separate power supplies for the anodes and for bias supply

    - Highly flexible and economical coating system for DC-, pulsed- and high power pulsed magnetron sputter mode (modular design). All three technologies must be integrated into the equipment with a single controller/one control interface for the operator.

    - Coating of temperature sensitive components (e.g. 100Cr6)

    - Deposition of non conductive coatings (e.g. alumina)

    - Coating of non conductive substrates (e.g. cermet substrates)

    - Special coatings (DLC, WC/C)

    - Usable volume of coating system must be: diameter 400 mm ± 40 mm, height  400 mm± 40 mm

    - 4 evaporator sources max. 12 kW ± 1kW (rectangular target area  500mm± 50 mm x90mm ±10 mm)

    - Power source equipment for the evaporator sources:

    - 4 pcs DC power supplies, 10 kW ± 1kW  each

    - 1 pcs. bipolar pulse power supply, 20 kW ± 2kW

    - 2 pcs high power pulsed magnetron sputtering (HPPMS) power supplies, 10 kW ± 1kW  each

    - Pulsed or RF etching technology for substrate cleaning

    - Fully automatic process control and termination

    - Vacuum pump set must include turbo molecular  (pumping speed should be app. 2000 l/s±200 l/s) and rotary vane pump (pumping speed  65.000 l/h±5000 l/h ).

    - TiAlN and Al2O3 coatings have to exhibit equal or better cutting performance compared to state of the art tool coatings in various applications.